- 民用航空发动机润滑油（试行）

# 1. 目的

本技术标准规定（CTSO）适用于为民用航空发动机润滑油申请技术标准规定项目批准书（CTSOA）的制造人。本CTSO规定了民用航空发动机润滑油为获得批准和使用适用的CTSO标记进行标识所必须满足的最低性能标准。

# 2. 适用范围

本CTSO适用于自其生效之日起提交的申请。

a．民用航空发动机润滑油包括民用航空涡轮发动机润滑油和民用航空活塞发动机润滑油。

b. 按本CTSO批准的设备，其设计大改应按CCAR-21-R4第21.353条要求重新申请CTSOA。

# 3. 要求

3.1 民用航空涡轮发动机润滑油

a．组成要求

民用航空涡轮发动机润滑油（以下涡轮润滑油）应主要以多元醇酯类化合物为基础油，不应使用含有钡和钛类有机化合物，如果使用三甲酚磷酸酯（TCP）类添加剂，其中邻位异构体的质量分数不应超过0.2％。

涡轮润滑油的所有化学成分应符合国家的法律、法规、环保和毒理的要求，应有材料安全数据清单（MSDS）或者相关的其他文件来涵盖这些要求。

b. 性能要求

本标准是涡轮润滑油为取得本CTSO标记必须满足的最低性能标准。应按本CTSO要求进行物理性能、化学性能、稳定性能、沉积性能、摩擦性能和附加性能等试验。

- 物理性能试验

包括运动黏度、黏度稳定性、倾点、开口闪点、蒸发损失、泡沫特性、剪切安定性等项目，应符合SAE AS5780D-2018和MH/T 6084-2012表1的要求；

- 化学性能试验

包括总酸值、沉积物/灰分含量、油品相容性、橡胶相容性、微量金属含量等项目，应符合SAE AS5780D-2018和MH/T 6084-2012表2的要求；

- 稳定性能试验

包括氧化腐蚀安定性、热腐蚀安定性和氧化安定性试验项目，应符合SAE AS5780D-2018或MH/T 6084-2012表3的要求；

- 沉积性能试验

HLPS动态结焦试验项目应符合SAE AS5780D-2018和MH/T 6084-2012表4的要求，高温轴承沉积试验应满足FED-STD-791 Method3410或等效方法要求；

- 摩擦性能试验

齿轮台架试验项目应满足FED-STD-791 Method 6508.1或等效方法要求。

- 附加性能试验

润滑油所有附加性能试验项目，包括酸组成、200℃运动黏度、黏度指数、压粘系数、密度、比热、导热系数、电导率、水解安定性、气相结焦、高温管沉积、苛刻磨损以及中度磨损等项目应符合SAE AS5780D-2018和MH/T 6084-2012附表A.1的要求。还应满足航空发动机制造商提出的其他试验要求，如橡胶相容性、热老化等项目。

c. 其他要求

涡轮润滑油除应满足组成要求和性能要求外，还应完成飞机或发动机制造商要求的其他试验项目。

d. 检测机构

所有的试验均应在局方或局方认可的检测机构进行。

3.2 民用航空涡轮发动机润滑油

a．组成要求

活塞润滑油的所有化学成分应符合国家的法律、法规、环保和毒理的要求，应有材料安全数据清单（MSDS）或者相关的其他文件来涵盖这些要求。

b. 性能要求

本标准是活塞润滑油为取得本CTSO标记必须满足的最低性能标准。应按本CTSO要求进行物理化学性能、储存稳定性和单缸发动机台架等试验。

- 物理化学性能试验

包括运动黏度、黏度指数、低温泵送黏度、低温动力黏度、高温高剪切黏度、酸值、灰分、开口闪点、闭口闪点、微量沉积物、倾点、泡沫特性、铜片腐蚀、油品相容性、橡胶相容性、痕量金属、硫含量以及密度等项目，应符合SAE J1899-2011表2A和2B的要求；

- 储存稳定性试验

包括十四天储存试验和六个月储存试验项目，应符合SAE J1899-2011第3.7条的要求；

- 稳定性能试验

包括氧化腐蚀安定性、热腐蚀安定性和氧化安定性试验项目，应符合SAE AS5780D-2018或MH/T 6084-2012表3的要求；

- 单缸发动机台架试验

应按照ASTM D6709和SAE J1899-2011第3.8.1条要求开展试验。

c. 其他要求

活塞润滑油除应满足组成要求和性能要求外，还应完成飞机或发动机制造商要求的其他试验项目。

d. 检测机构

所有的试验均应在局方或局方认可的检测机构进行。

3.3	装机要求

申请人取得本CTSOA证件后，应与发动机试车单位、飞机发动机制造商以及航空器运营人等相关方沟通协调，依次完成航空润滑油的发动机试车和飞行评估，再由飞机发动机制造商向局方提交或变更设计批准文件的申请，将该润滑油牌号、CTSO等信息列入TCDS、SB等技术文件，作为航空器、发动机、辅助动力装置等产品使用限制的一部分。

# 4. 标记

a. 航空润滑油的产品质量合格证及其他相关文件至少应标注以下内容，但不仅限于：

（1）局方批准的民用航空发动机润滑油的CTSOA号码；

（2）航空润滑油的牌号和黏度等级；

（3）生产单位名称和地址；

（4）产品生产日期、有效期和批次号；

（5）委任航油航化代表（DCFR）的签字。

b. 涡轮润滑油和活塞润滑油的产品质量合格证可分别参考附录1和附录2所示。

# 5. 资料要求

申请人必须向负责该项目审查的人员提交相关技术资料以支持设计和生产批准。除了CCAR 21-R4 21.353中有关技术标准规定批准书（CTSOA）的资料要求外，申请人还应提交下述资料：

    - 用于验证生产商申请CTSOA的所有标准或规范；

    - 原材料接收检验结果；

    - 生产工艺的说明；

    - CTSO鉴定试验报告；

    - 航空润滑油质量管理制度；

    - 产品储运过程控制程序；

    - 航空润滑油的质量合格证；

    - 产品的材料安全数据清单（MSDS）；

    - 局方要求的其他材料。

# 6. 引用文件

- GB标准可从下列地址订购：

中国标准出版社，北京复兴门外三里河北街16号，010-68523946。

- MH标准可从下列地址订购：

中国标准出版社，北京复兴门外三里河北街16号，010-68523946。

- SAE文件可从以下地址订购：

Society of Automotive Engineers, Inc.

400 Commonwealth Drive, WARRENDALE, PA 15096-001, USA

也可通过网站www.sae.org订购副本。

- ASTM标准可从下列地址订购：

American Society for Testing Materials,

100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken PA 19428-2959。

也可通过网站www.astm.org订购副本。

- 附录1

CTSOA号：2C704

航空涡轮发动机润滑油

产品质量合格证

| 生产单位及地址： 产品名称及牌号： 产品批次： 生产日期： 有效期： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析项目 |  |  | 指标要求 （SPC和HPC） |  |  | 检测 结果 | 测试方法 |
| 黏度，mm2/s | 40 ℃， 不大于 40 ℃， 不小于 |  | 13000 23.0 |  |  |  | ASTM D445 |
| 倾点，℃， 不高于 |  |  | -54 |  |  |  | ASTM D97 |
| 闪点，℃， 不低于 |  |  | 246 |  |  |  | ASTM D92 |
| 总酸值T.A.N，mg KOH/g， 不大于 |  |  | 1.0 |  |  |  | SAE ARP5088 |
| 泡沫特性（起泡体积/静置1min后泡沫体积），ml， | 程序 Ⅰ， 不大于 程序 II， 不大于 程序 III， 不大于 |  | 25/0 a 25/0 25/0 |  |  |  | ASTM D892 |
| 热腐蚀安定性 （274 ℃，96 h） | 黏度变化率，% 总酸值变化，mgKOH/g， 不大于 金属质量变化，mg/cm2， 不大于 |  | ±5.0 6.0 ±4.0 |  |  |  | FED-STD-791, 方法3411 |
| 沉积物，mg/L， 不大于 |  |  | 10 |  |  |  | FED-STD-791, 方法3010 |
| 氧化腐蚀安定性（204 ℃，72 h） | 黏度变化率，% 总酸值变化，mg KOH/g， 不大于 沉积物，mg/100 ml， 不大于 金属质量变化，mg/cm2， 钢， 不大于 银， 不大于 铝， 不大于 镁， 不大于 铜， 不大于 |  | -5~+25 3.0 50 ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.4 | 0~22.5 2.0 25 ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.4 |  |  | FED-STD-791,方法5308按MH/T 6084-2012附录B做更改 |
| 微量元素，mg | Al， 不大于 Fe， 不大于 Cr， 不大于 Ag， 不大于 Cu， 不大于 Sn， 不大于 Mg， 不大于 Ni， 不大于 Ti， 不大于 Si， 不大于 Pb， 不大于 Mo， 不大于 Zn， 不大于 |  | 2 2 2 1 1 4 2 2 2 10 2 3 2 | 2 2 2 1 1 4 2 2 2 10 2 3 2 |  |  | ICP或其他等效方法 |
| HLPS动态结焦(375℃, 20h)，mg, 不大于 |  |  | 报告 | 0.6 |  |  | SAE ARP5996 |
| VPC气相结焦（371℃，18 h） |  |  | 报告 | 报告 |  |  | SAE ARP5921 |
| - 注释： - a体积是在通风条件下和放置1min之后进行测试。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： |  | 检验员： 审核员： |  |  | 批准人： 适航审查人员/委任代表： |  |  |

附录2

CTSOA号：2C704

航空活塞发动机润滑油

产品质量合格证

| 生产单位及地址： 产品名称及牌号： 产品批次： 生产日期： 有效期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 多级油 |  | 黏度等级 |  |  |  |  | 检测结果 | 检测方法 |
|  |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 |  |  |  |
| 运动黏度 (100℃) / (mm2/s) | a |  | 9.3-12.5 | 12.5-16.3 | 16.3-21.9 | 21.9-26.1 |  |  | GB/T 265 ASTM D445 |
| 黏度指数 | 100 |  | 100 | 100 | 95 | 95 |  |  | GB/T 1995b GB/T 2541 ASTM D2270 |
| 低温动力黏度/ (mPa•s) | a |  | — | — | — | — |  |  | GB/T 6538 ASTM D5293 |
| 酸值c (KOH)/(mg/g), 不大于 | 1.0 |  | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |  |  | GB/T 7304 ASTM D664 |
| 灰分(质量分数)/%， 不大于 | 0.011 |  | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |  |  | GB/T 508 ASTM D482 |
| 闪点(开口)/℃，不低于 | 220 |  | 220 | 225 | 243 | 243 |  |  | GB/T 3536 ASTM D92 |
| 倾点/℃，不高于 | — |  | -24 | -22 | -18 | -18 |  |  | GB/T 3535d ASTM D97 ASTM D5949 ASTM D5950 ASTM D5985 |
| 泡沫特性/mL |  |  |  |  |  |  |  |  | GB/T 12579 ASTM D 892 |
| 程序II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起泡体积 所示 不大于 | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |
| 10min后泡沫体积 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 铜片腐蚀e(100℃,3h)/级，不大于 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | GB/T 5096 ASTM D 130 |
| 痕量金属/ (mg/kg) 不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  | GB/T 17476 ASTM D5185 |
| 铁（Fe） | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
| 银（Ag） | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| 铝（Al） | 7 |  | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |
| 铬（Cr） | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
| 铜（Cu） | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
| 镁（Mg） | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
| 钼（Mo） | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |
| 镍（Ni） | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
| 铅（Pb） | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
| 硅（Si） | 25 |  | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |
| 锡（Sn） | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
| 钛（Ti） | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| 锌（Zn） | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
| 硫含量f (质量分数)/% 不大于 | 0.6 |  | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 |  |  | GB/T 17476 SH/T 0689g ASTM D129 ASTM D1552 ASTM D2622 ASTM D4951 ASTM D5185 |
| 运动黏度 (40℃) / (mm2/s) | 报告 |  | 报告 | 报告 | 报告 | 报告 |  |  | GB/T 265 ASTM D445 |
| 密度(15℃) / (g/cm3) | 报告 |  | 报告 | 报告 | 报告 | 报告 |  |  | SH/T 0604 ASTM D4052 |
| a 多级油应满足GB/T 14906或SAE J 300中对应级别的黏度要求； b 如有争议时，以GB/T 1995为准； c 采用pH 11终点法； d 如有争议时，以GB/T 3535为准； e 采用GB/T 5096/ASTM D 130规定的方法进行试验，但试验温度应符合本表要求； f 硫：质量检验时，硫含量的质量百分数与性能检验结果的偏差≤±0.15%； g 如有争议时，以SH/T 0689为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： |  | 检验员： 审核员： |  |  |  |  | 批准人： 适航审查人员/委任代表： |  |  |