咨询通告

中国民用航空局

编    号：AC-53-AA-2019-01

下发日期：201Y年M月D日

常用民用航空化学产品的技术要求

（征求意见稿）

常用民用航空化学产品的技术要求

# 总则

## 目的

本咨询通告为民用航空化学产品（航化产品）的技术要求，为申请人依据《民用航空用化学产品适航管理规定》（CCAR-53）取得民用航空化学产品设计/生产批准函提供相应指导。

## 依据

本咨询通告依据《民用航空用化学产品适航管理规定》（简称CCAR-53）制定。

# 航化产品技术要求的确定

航化产品的技术要求一般包括以下内容：成分、理化指标、对飞机材料的影响、稳定性、使用性能、环保性能等。航化产品的技术要求应根据产品的预定用途、使用要求等进行确定，选择合适的产品标准，验证产品与标准的符合性后，按照飞机有关文件进行选用，才能保证产品不会对飞机造成不可接受的影响。因此在确定航化产品的技术要求时，应对相应标准进行分析，如果存在缺项，应进行补充。以下是常用航化产品的标准。

- 除冰/防冰液主要用于除去飞机表面或机场道面的冰、雪、霜等冰冻污染物,分为飞机除冰/防冰液和道面除冰/防冰液，产品标准见表1。

表1 除/防冰液产品标准

| 产品型别 | 技术要求 | 对应废止行业标准* |
| --- | --- | --- |
| I型飞机除冰/防冰液 | -SAE AMS 1424 Deicing/Anti-Icing Fluid, Aircraft SAE Type I | --- |
|  | GB/T 20856-2012航空器牛顿型除冰防冰液I型 |  |
| II, III, IV型飞机除冰/防冰液 | -SAE AMS 1428 Fluid, Aircraft Deicing/Anti-icing, Non-Newtonian (Pseudoplastic), SAE Types II, III, and IV | --- |
|  | GB/T 20857-2012航空器非牛顿型除冰防冰液II、III、IV型 |  |
| 固体机场道面除防冰剂 | -SAE AMS 1431 Compound, Solid Runway and Taxiway Deicing/Anti-Icing | MH/T 6069-2015 |
| 液体机场道面除冰防冰液 | -SAE AMS 1435 Fluid, Generic, Deicing/Anti-Icing Runways and Taxiways | --- |
|  | GB/T 25356-2010机场道面除冰防冰液 |  |

*：根据行业标准改革清理方案，航化产品部分对应行标已废止，此列信息便于申请人了解废止行标与现行技术要求之间的关系。

- 飞机清洗剂主要用于飞机各部位的清洗，包括溶剂基和水基清洗剂，产品标准见表2。

表2 飞机清洗剂产品标准

| 产品型别 | 技术要求 | 对应废止行业标准 |
| --- | --- | --- |
| 增稠型或凝胶型水性航空器外表面清洗剂 | -SAE AMS1523 Cleaner for Exterior Aircraft Surfaces, Thickened or Gel-Type, Water-Base | --- |
| 航空器外部金属表面刷涂清洗剂--低温使用 | -SAE AMS1525 Cleaner for Aircraft Exterior Metallic Surfaces Wipe Solvent, Cold Operations | --- |
| 水溶性、压力喷雾型航空器外表面清洗剂 | -SAE AMS1526 Cleaner for Aircraft Exterior Surfaces Water-Miscible, Pressure-Spraying Type | MH/T 6090-2013 |
| 水溶型、起泡、压力喷雾型航空器外表面清洗剂 | -SAE AMS1527 Cleaner for Aircraft Exterior Surfaces Water-Miscible , Foam-On, Pressure-Spraying | --- |
| 乳液、压力喷雾型航空器外表面清洗剂 | -SAE AMS1528 Cleaner For Aircraft Exterior Surfaces Emulsion, Pressure-Spraying Type | --- |
| 乳液、起泡、压力喷雾型航空器外表面清洗剂 | -SAE AMS1529 Cleaner For Aircraft Exterior Surfaces Emulsion, Foam-On, Pressure- Spraying Type | --- |
| 擦洗型航空器外表面清洗剂 | -SAE AMS1530 Cleaner For Aircraft Exterior Surfaces Wipe- On, Wipe- Off, Water- Miscible | --- |
| 含摩擦颗粒悬浮物的擦洗型航空器外表面清洗剂 | -SAE AMS1531 Cleaner For Aircraft Exterior Surfaces Wipe-On, Wipe-Off, Containing Suspended Abrasive Solids | MH/T 6046-2008 |
| 乳液擦洗型航空器外表面清洗剂 | -SAE AMS1532 Cleaner For Aircraft Exterior Surfaces Wipe- On, Wipe- Off, Emulsion- Type | --- |
| 凝胶型航空器外表面溶剂清洗剂 | -SAE AMS1533 Cleaner For Exterior Aircraft Surfaces Gel-Type, Solvent-Base | --- |
| 航空器玻璃窗户清洗剂 | -SAE AMS1534 Cleaner, Aircraft Glass Window | MH/T 6075-2011 |
| 透明塑料清洗剂 | -SAE AMS1535 Cleaner, Transparent Plastic | MH/T 6078-2012 |
| 航空器零部件溶剂型清洗剂-非加热浸洗 | -SAE AMS1536 Cleaner For Aircraft Components Cold Tank Type，Solvent-Base | --- |
| 碱性清洗剂-加热浸洗 | -SAE AMS1537 Cleaner, Alkaline, Hot-Tank Type | --- |
| 萜烯基线路板清洗剂 | -SAE AMS 1539 Cleaning Compound, Terpene Circuit Board Cleaner | MH/T 6077-2012 |
| 钢铁用电化学碱性清洗剂-浸洗 | -SAE AMS1547 Cleaner, Anodic, Electrolytic, Alkaline For Steel, Tank Type | --- |
| 航空器舱内硬表面水性清洗剂 | -SAE AMS1550 Cleaner, Water Base, Aircraft Interior Hard Surface Materials | MH/T 6064-2010 |
| 香波型地毯清洗剂 | -SAE AMS1630 Cleaner, Carpet Shampoo Type | --- |
| 水抽取型地毯清洗剂 | -SAE AMS1631 Cleaner, Carpet Water Extraction Type | --- |
| 航空地毯清洗剂 | -MH/T 6058-2017 航空地毯清洗剂 |  |
| 飞机表面氧化物去除剂 | -SAEAMS 1640 Corrosion removing compound for aircraft surfaces | --- |
| 使用密封剂之前预先清洗的水性清洗剂 | -SAE AMS3168Aqueous Cleaners for Cleaning Prior to Application of Sealing Compounds | --- |
| 飞机金属表面抛光剂 | -SAE AMS 1650 Polish, Aircraft Metal | --- |
| 飞机粘胶去除剂 | -SAE AMS1320 Remover, Decal Adhesive | MH/T 6073-2011 |

- 厕所卫生剂产品主要用于飞机卫生间消毒除臭等，产品标准见表3。

表3 厕所卫生剂产品标准

| 产品型别 | 技术要求 | 对应废止行业标准 |
| --- | --- | --- |
| 飞机卫生间用除臭剂 | -SAE AMS 1476 Deodorant, Aircraft Toilet | MH/T 6025-2015 |
| 气溶胶型除臭剂 | -SAE AMS 1478 Deodorizer, Aircraft, Deactant-Type Aerosol Packaged | MH/T 6027-2002 |
| 真空管道清洗剂 | -SAE AMS 1454 Cleaning/Scale Removing Compound Aircraft Vacuum Toilet Systems | MH/T 6113-2017 |

- 褪漆剂产品主要用于褪除飞机材料表面的漆膜等，产品标准见表4。

表4 褪漆剂产品标准

| 产品型别 | 技术要求 | 对应废止行业标准 |
| --- | --- | --- |
| 聚氨酯/环氧漆褪漆剂-加热浸泡 | -SAE AMS1374 Remover, Polyurethane/Epoxy Paint Alkaline, Hot-Tank Type | --- |
| 环氧和聚氨酯涂层体系褪漆剂 | -SAE AMS 1375 Remover, Paint, Epoxy and Polyurethane Paint Systems | --- |
| 酸性增稠型环氧漆褪漆剂 | -SAE AMS 1376 Remover, Epoxy Paint Acid-Type, Thickened | --- |
| 非氯环氧聚氨酯涂层体系褪漆剂 | -SAE AMS 1377 Remover, Paint Epoxy and Polyurethane Paint System Non-Chlorinated Solvent | MH/T 6074-2011 |
| 用于胺固化环氧涂层系统的酸活性褪漆剂 | -SAE AMS-R-81903（MIL - R -81903A(AS)） Remover, Acid Activated, for Amine-Cured Epoxy Coating Systems | --- |
| 有机涂层褪除剂-加热浸泡 | -SAE AMS-R-81835C（MILR-81835(AS)） Remover, Organic Coating, Hot Tank Type | --- |

- 飞机消毒剂产品主要用于飞机的客货舱消毒，产品标准如表5。

表5 飞机消毒剂产品标准

| 产品型别 | 技术要求 | 对应废止行业标准 |
| --- | --- | --- |
| 消毒剂 | -SAE AMS 1451 Disinfectant. Aircraft | --- |
| 消毒剂 | -SAE AMS 1452 Disinfectant, Aircraft General Purpose | MH/T 6045-2008 |
| 客舱内通用消毒清洗剂 | - SAE AMS 1453 Disinfectant Cleaner for Aircraft Interior General Purpose Liquid | MH/T 6079-2012 |

- 飞机杀虫剂产品主要用于飞机的客货舱杀虫，产品标准见表6。

表6 飞机杀虫剂产品标准

| 产品型别 | 技术要求 | 对应废止行业标准 |
| --- | --- | --- |
| 飞机杀虫剂 | -SAE AMS 1450 Disinfectant (insecticide). Aircraft | MH/T 6026-2002 |

- 涂料产品主要用于飞机结构材料表面涂装，保护飞机结构材料，产品标准见表7。

表7 航空涂料参考标准

| 产品型别 | 技术要求 | 对应废止行业标准 |
| --- | --- | --- |
| 航空高光泽外表涂料系统 | -SAE AMS 3095 Paint: High Gloss For Airline Exterior System | --- |

- 防腐剂产品主要用于保护飞机舱内结构件，产品标准见表8。

表8 飞机防腐剂产品标准

| 产品型别 | 技术要求 | 对应废止行业标准 |
| --- | --- | --- |
| 罐装水置换型防腐剂 | -SAE AMS 3066 Compound, Corrosion-Inhibiting, Water-Displacing, Soft Film, Aerosol Canned | --- |
| 低温施工的软膜触变型防腐剂 | -SAE AMS 3077 Compound, Corrosion Preventive, Soft Film, Thixotropic, Cold Application | --- |
| 加热施工的硬膜防腐剂 | -SAE AMS 3075 Compound, Corrosion-Preventive Hard Film, Hot Application | --- |
| 指纹去除防腐剂 | -SAE AMS 3065 Compound, Corrosion Preventive Thin Film, Fingerprint Removing | --- |

- 密封剂产品主要用于飞机表面、油箱、舱内等部位的密封、粘结，产品标准见表9。

表9 飞机密封剂产品标准

| 产品型别 | 技术要求 | 对应废止行业标准 |
| --- | --- | --- |
| 用于整体油箱和燃料电池腔的低密度聚硫合成橡胶型密封剂 间歇使用至182°C | -SAE AMS3281 Sealing Compound, Polysulfide (T) Synthetic Rubber, for Integral Fuel Tank and Fuel Cell Cavities, Low Density for Intermittent Use to 182 °C | --- |
| 用于整体油箱和燃料电池腔的耐温型高粘附力密封剂 | -SAE AMS S 8802 Sealing Compound, Temperature Resistant, Integral Fuel Tanks and Fuel Cell Cavities, High Adhesion | --- |
| 用于移动面板和油箱检查板的低粘附力型密封剂 | -SAE AMS 3284 Sealing Compound, Low Adhesion, for Removable Panels and Fuel Tank Inspection Plates | --- |
| 用于移动面板和油箱检查板的耐腐蚀低粘附力型密封剂 | -SAE AMS 3267 Sealing Compound, Low Adhesion, Corrosion Inhibiting, for Removable Panels and Fuel Tank Inspection Plates | --- |
| 环保型飞机表面密封剂 | -SAE AMS-S-38228 Sealing Compound, Environmental, For Aircraft Surfaces | --- |
| 用于飞机结构快速修补低温固化型聚硫密封剂 | -SAE AMS-S-85420 Sealing Compounds, Quick Repair, Low Temperature Curing Polysulfide, for Aircraft Structures） | --- |
| 用于整体油箱和通用要求的密封剂 间歇使用至 182°C | -SAE AMS 3276 Sealing Compound, Integral Fuel Tanks and General Purpose, Intermittent Use to182 °C | --- |

- 胶粘剂产品主要用于飞机蜂窝、夹层板、复合材料等的材料的粘结，产品标准见表10。

表10 飞机胶粘剂产品标准

| 产品型别 | 技术要求 | 对应废止行业标准 |
| --- | --- | --- |
| 泡沫型蜂窝结构用胶黏剂，-55 ℃- +82 ℃ | - SAE AMS A 25463 Adhesive, Film Form, Metallic Structural Sandwich Construction；SAE AMS 3688 B，Adhesive, Foaming, Honeycomb Core Splice, Structural, -55 °C to +82 °C； | --- |
| 泡沫型蜂窝结构用胶黏剂（-54 ℃- +177 ℃） | -SAE AMS 3689 B，Adhesive, Foaming, Honeycomb, Core Splice, Structural, -54 °C to +177 °C； | --- |
| 芯结构用胶黏剂 | -SAE AMS 2950，Paste Adhesive For Core Restoration； | --- |

# 标准的获取途径

相关的技术标准可以在SAE官方网站下载，下载地址：http://standards.sae.org/。

关于技术要求的相关问题也可以咨询中国民用航空航油航化适航审定中心。

# 附则

本咨询通告由中国民用航空局负责解释。

本咨询通告自二零XX年XX月XX日起生效。