# 民用航空发动机润滑油（草案）

# 1. 目的

本技术标准规定（CTSO）适用于申请民用航空发动机润滑油技术标准规定项目批准书（CTSOA）的制造人。本CTSO规定了民用航空发动机润滑油为获得批准和使用适用的CTSO标记进行标识所必须满足的最低性能标准。

# 2. 适用范围

本CTSO适用于自其生效之日起提交的申请。

a.	民用航空发动机润滑油（以下简称航空润滑油）包括民用航空涡轮发动机润滑油（以下简称涡轮滑油）和民用航空活塞发动机润滑油（以下简称活塞滑油）。

b.	按本CTSO 批准的航空润滑油，其设计大改应按 CCAR-21 要求重新申请CTSOA。

# 3. 要求

# 3.1 涡轮滑油

a．组成要求

涡轮滑油应主要以多元醇酯类化合物为基础油，粘度等级为5厘斯，不应使用含有钡和钛类有机化合物，如果使用磷酸三甲酚酯（TCP）类添加剂，其中邻位异构体的质量分数不应超过0.2％。

涡轮滑油所有化学成分应符合国家有关环保、毒理、安全等相关法律、法规的要求，应建立化学品安全技术说明书或者相关文件。

b. 性能要求

（1）型式检验

涡轮滑油应按本CTSO要求进行型式检验，包括物理性能、化学性能、稳定性能、沉积性能、摩擦性能以及其他附加试验，结果应满足附录1要求。

（i）物理性能试验：运动黏度（-40℃、40℃和 100℃）、黏度稳定性、倾点、开口闪点、蒸发损失、泡沫特性、剪切安定性等项目。

（ii）化学性能试验：总酸值、沉积物/灰分含量、油品相容性、橡胶相容性、微量金属含量等项目。

（iii）稳定性能试验：氧化腐蚀安定性（175℃、204℃、218℃）和热安定腐蚀性试验。

（iv）沉积性能试验：HLPS动态结焦试验和高温轴承沉积性能试验。

（v）摩擦性能试验：高速齿轮承载能力试验。

（vi）附加试验：酸组成、运动黏度（-55℃、-20℃、0℃、70℃、150℃、200℃和250℃）、黏度指数、压黏系数、密度（-55℃、-20℃、0℃、15℃、40℃、70℃、100℃、150℃、200℃和250℃）、比热容（-55℃、-20℃、0℃、15℃、40℃、100℃、150℃、200℃和250℃）、导热系数（40℃、100℃、150℃、200℃和250℃）、电导率、水解安定性、氧化安定性、橡胶相容性（1800h）、VPC气相结焦、HTDT高温管沉积、ALTE中度磨损、ALTE苛刻磨损、热老化性能（150℃、180℃和225℃）、颗粒物、WAM承载能力、橡胶相容性（试验至橡胶失效）等项目。

（2）质量控制检验

通过型式检验的涡轮滑油进行批次生产时，每批次应完成质量控制检验，包括运动黏度（-40℃和40℃）、倾点、闪点、总酸值、泡沫特性、热腐蚀安定性、沉积物/灰分、氧化腐蚀安定性（204℃）、微量金属含量、HLPS动态结焦试验和VPC气相结焦等项目，结果应满足附录2要求。

d. 检验机构

所有的试验均应在局方认可的检验机构进行。

e. 偏离

如果采用替代或等效的符合性方法来满足本CTSO规定的最低性能标准要求，则申请人必须表明产品保持了等效的安全水平。申请人应按照CCAR-21-R4第21.368条（一）要求申请偏离。

# 3.2活塞滑油

a．组成要求

活塞滑油所有化学成分应符合国家有关环保、毒理、安全等相关法律、法规的要求，应建立化学品安全技术说明书或者相关文件。

b. 性能要求

（1）型式检验

活塞滑油应按本CTSO要求进行型式检验，包括物理化学性能、储存稳定性、单缸发动机台架和发动机台架试车等试验，结果应满足附录3要求。

（i）物理化学性能试验：运动黏度（40℃ 和 100℃）、黏度指数、开口闪点、闭口闪点、倾点、硫含量、低温泵送黏度、低温动力黏度、高温高剪切黏度、酸值、密度、比重、灰分、微量沉积物、铜片腐蚀、泡沫特性、油品相容性、橡胶相容性、微量金属含量等项目。

（ii）储存稳定性试验：十四天储存试验应将活塞滑油在 5℃和-18℃条件下交替储存十四天，检查样品是否存在添加剂分离、沉积物以及流动不均匀等现象。六个月储存试验应将活塞滑油在25℃条件下避光储存六个月，检查样品外观是否存在絮状、蜡状或云雾状不溶物等现象。

（iii）单缸发动机试验：应按照SAE J1899要求开展试验，试验时间应不低于40小时，并报告试验前后连杆轴瓦的质量损失、润滑油的运动黏度和酸值变化以及轴瓦内壁和活塞裙部（受力侧和非受力侧）照片。

（iv）发动机台架试车：应按照SAE J1899 要求开展发动机试车，完成发动机磨合、滑油消耗、试车前发动机性能校准、150 小时试车、试车后发动机性能校准、滑油性能分析以及发动机拆卸检查等试车工作，并报告曲轴主轴颈、连杆轴颈、主轴承和连杆轴承、活塞销、活塞环、进气和排气门阀杆等发动机关键零部件的磨损情况，油湿部件上的积碳类型、结焦程度以及滑油的运动黏度、总酸值、微量金属含量的变化情况。

（2）质量控制检验

通过型式检验的活塞滑油进行批次生产时，每批次应完成质量控制检验，包括运动黏度（40℃和100℃）、黏度指数、低温动力黏度、酸值、灰分、开口闪点、倾点、泡沫特性、铜片腐蚀、微量金属含量、硫含量、密度等项目，结果应满足附录4要求。

d. 检验机构

所有的试验均应在局方认可的检验机构进行。

e. 偏离

如果采用替代或等效的符合性方法来满足本CTSO规定的最低性能标准要求，则申请人必须表明产品保持了等效的安全水平。申请人应按照CCAR-21-R4第21.368条（一）要求申请偏离。

# 4. 标记

a.航空润滑油的产品质量合格证及其他相关文件至少应标注以下内容，但不仅限于：

（1）产品名称和牌号；

（2）局方批准的CTSOA证件号以及对应的CTSO标准号；

（3）生产单位的名称和地址；

（4）生产日期、数量、批次号和有效期。

b. 涡轮滑油和活塞滑油的产品质量合格证可分别参考附录5和附录6所示。

# 5. 资料要求

申请人应提交相关技术资料以支持设计和生产批准，包括：

a. CCAR-21中有关申请CTSOA的资料：

b. 涉及的CTSO以及相关标准或规范；

c. 原材料情况说明；

d. 生产有关的技术资料；

e. 产品的化学品安全技术说明书；

f. 局方要求的其他材料。

# 6. 应用说明

申请人取得CTSOA后，应联合飞机或发动机制造商向局方提交装机批准申请，将航空润滑油的牌号、技术标准规定等信息列入TCDS、SB等技术文件。

# 7. 引用文件

- GB标准可从以下地址订购：中国标准出版社，北京复兴门外三里河北街16号，010-68523946。

- GJB标准可从以下地址订购：国防科工委军标出版发行部，北京东外京顺路7号。

- SH标准可从以下地址订购：中国石化出版社，北京市东城区安定门外大街58号。

- SAE文件可从以下地址订购：Society of Automotive Engineers, Inc. 400 Commonwealth Drive, WARRENDALE, PA 15096-001, USA。

e. ASTM标准可从下列地址订购：American Society for Testing Materials, 100 Barr Harbor Drive, P. O. Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959。

f.	FED-STD-791标准可从以下地址订购：Federal Supply Services U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402。

g. DEF STAN标准可从下列地址订购：Defence Procurement Agency, An Executive Agency of The Ministry of Defence. UK Defence Standardization, Kentigern House, 65 Brown Street。

附录1

民用航空涡轮发动机润滑油型式检验要求

| 分析项目 | 指标要求 | 测试方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 标准型 （SPC） | 高性能型（HPC） |  |
| 物理性能 |
| 运动黏度, mm2/s | 100℃ | 4.9~5.4 | GB/T 265 ASTM D445 |
|  | 40℃ | ≥23.0 |  |
|  | -40℃ | ≤13000 |  |
| 黏度稳定性，72h，-40℃，变化% | ≤6 | GJB 1264.4 ASTM D2532 |
| 倾点，℃ | ≤-54 | GB/T 3535 ASTM D97 |
| 开口闪点，℃ | ≥246 | GB/T 3536 ASTM D92 |
| 蒸发损失，6.5h，204℃，质量变化% | ≤10 | GB/T 7325 ASTM D972 |
| 泡沫特性 通气5min后， 起泡体积/1min 后泡沫体积 | 24℃ | ≤25/0 | GB/T 12579 ASTM D892 |
|  | 93.5℃ | ≤25/0 |  |
|  | 由93.5℃冷却至24℃ | ≤25/0 |  |
| 剪切安定性a，40℃，黏度变化% | ≤4 | NB/SH/T 0505 ASTM D2603 |
| 化学性能 |
| 酸值，mg KOH/g | ≤1.0 | NB/SH/T 0946 SAE ARP5088 |
| 沉积物/灰分，mg/L | 沉积物 | 沉积物≤10 | GJB 1264.5 FED-STD-791, Method3010 |
|  | 灰分 | 灰分≤1 沉积物≤1.0，可不做灰分 |  |
|  | 溶解水 | 无未溶解水 |  |
| 油品相容性b, c | 沉积物，mg/L | ≤10 | GJB 562 FED-STD-791, Method3403方法2 Def Stan 05-50(Part 61) Method 24 |
|  | 浑浊度 | 清澈透明 |  |
| 橡胶相容性，72h，体积膨胀% | 氟橡胶, 204℃ | 5-25 | SH/T 0436 FED-STD-791, Method 3604 |
| 橡胶相容性，24/120h，质量变化% | 氟碳橡胶，200℃ | ≤10/15 | ≤11/15 | SH/T 0436 Def Stan 05-50(Part 61) Method 22 |
|  | LCS氟碳橡胶，200℃ | ≤10/20 | ≤12/20 |  |
|  | 丁腈橡胶，130℃ | ≤19.5/22 | ≤19/19.5 |  |
|  | 硅橡胶，175℃ | ≤16.5/16.0 | ≤14.5/14.5 |  |
|  | 全氟橡胶，200℃ | — | ≤2/2 |  |
| 微量金属含量，mg/L | 铝 | ≤2 | GB/T 17476 ASTM D5185 ASTM D6595 |
|  | 铁 | ≤2 |  |
|  | 铬 | ≤2 |  |
|  | 银 | ≤1 |  |
|  | 铜 | ≤1 |  |
|  | 锡 | ≤4 |  |
|  | 镁 | ≤2 |  |
|  | 镍 | ≤2 |  |
|  | 钛 | ≤2 |  |
|  | 锶 | ≤10 |  |
|  | 铅 | ≤2 |  |
|  | 钼 | ≤3 |  |
|  | 锌 | ≤2 |  |
| 稳定性能 |
| 氧化腐蚀安定性d，72h，175℃ | 黏度变化，% | -5~15 | 0~10 | GJB 563 FED-STD-791, Method 5308 ASTM D4636程序2 |
|  | 总酸值变化 mgKOH/g | ≤2.0 | ≤1.0 |  |
|  | 沉积物 mg/100mL | ≤50 | ≤25 |  |
|  | 金属质量变化mg/cm2 钢 银 铝 镁 铜 | -0.2~0.2 -0.2~0.2 -0.2~0.2 -0.2~0.2 -0.4~0.4 | -0.2~0.2 -0.2~0.2 -0.2~0.2 -0.2~0.2 -0.4~0.4 |  |
| 氧化腐蚀安定性d，72h，204℃ | 黏度变化，% | -5~25 | 0~22.5 | GJB 563 FED-STD-791, Method 5308 ASTM D4636程序2 |
|  | 总酸值变化 mgKOH/g | ≤3.0 | ≤2.0 |  |
|  | 沉积物 mg/100mL | ≤50 | ≤25 |  |
|  | 金属质量变化mg/cm2 钢 银 铝 镁 铜 | -0.2~0.2 -0.2~0.2 -0.2~0.2 -0.2~0.2 -0.4~0.4 | -0.2~0.2 -0.2~0.2 -0.2~0.2 -0.2~0.2 -0.4~0.4 |  |
| 氧化腐蚀安定性d，72h，218℃ | 黏度变化，% | ≤120 | ≤60 | GJB 563 FED-STD-791, Method 5308 ASTM D4636程序2 |
|  | 总酸值变化 mgKOH/g | ≤15 | ≤10 |  |
|  | 沉积物 mg/100mL | ≤50 | ≤25 |  |
|  | 金属质量变化mg/cm2 钢 银 铝 钛（2片） | -0.2~0.2 -0.2~0.2 -0.2~0.2 -0.2~0.2 | -0.2~0.2 -0.2~0.2 -0.2~0.2 -0.2~0.2 |  |
| 热安定腐蚀性，96h，274℃ | 黏度变化，% | -5.0~5.0 | GJB 1264.1 FED-STD-791, Method 3411 |
|  | 总酸值变化 mgKOH/g | ≤6.0 |  |
|  | 钢片质量变化mg/cm2 | -4.0~4.0 |  |
| 沉积性能 |
| HLPS动态结焦，375℃，沉积物质量，mg | 20h | ≤4.0 | ≤0.4 | GJB 1263A 附录C SAE ARP5996 |
|  | 40h | — | ≤0.6 |  |
| 高温轴承沉积性能e | 碳沉积物评分 | ≤80 | ≤40 | FED-STD-791, Method 3410方法1.5 或替代方法 |
|  | 滤膜沉积物质量，g | ≤3.0 | ≤1.5 |  |
|  | 滑油消耗量，mL | ≤2000 | ≤4000 |  |
|  | 40℃黏度变化% | -5~30 | 0~35 |  |
|  | 总酸值变化，mgKOH/g | ≤2.0 | ≤2.0 |  |
| VPC气相结焦f，371℃，管沉积量，mg | 报告 | GJB 1263A 附录D SAE ARP5921 |
| 摩擦性能 |
| 高速齿轮承载能力g，74℃ | 与同级别主流商用滑油对比分析 | FED-STD-791, Method 6508 或替代方法 |
| 附加试验 |
| 酸组成，摩尔% | 报告 | GJB 1264.2 FED-STD-791, Method 3500 |
| 运动黏度温度曲线 | -55℃ | 报告 | GB/T 265 ASTM D445 |
|  | -20℃ |  |  |
|  | 0℃ |  |  |
|  | 70℃ |  |  |
|  | 150℃ |  |  |
|  | 200℃ |  |  |
|  | 250℃ |  |  |
| 黏度指数 | 室温~175℃ | 报告 | GB/T 1995 ASTM D2270 |
| 压黏系数 | 40℃ | 报告 | SAE ARP6157 |
|  | 70℃ |  |  |
|  | 100℃ |  |  |
|  | 130℃ |  |  |
|  | 150℃ |  |  |
| 密度，kg/m3 | -55℃ | 报告 | GB/T 1884 ASTM D4052 |
|  | -20℃ |  |  |
|  | 0℃ |  |  |
|  | 15℃ |  |  |
|  | 40℃ |  |  |
|  | 70℃ |  |  |
|  | 100℃ |  |  |
|  | 150℃ |  |  |
|  | 200℃ |  |  |
|  | 250℃ |  |  |
| 比热容，J/kg∙℃ | -55℃ | 报告 | NB/SH/T 0632 ASTM E1269 |
|  | -20℃ |  |  |
|  | 0℃ |  |  |
|  | 15℃ |  |  |
|  | 40℃ |  |  |
|  | 100℃ |  |  |
|  | 150℃ |  |  |
|  | 200℃ |  |  |
|  | 250℃ |  |  |
| 导热系数，W/m∙K | 40℃ | 报告 | ASTM D2717 |
|  | 100℃ |  |  |
|  | 150℃ |  |  |
|  | 200℃ |  |  |
|  | 250℃ |  |  |
| 电导率，uS/cm | 20℃ | 报告 | ASTM D2624 |
|  | 80℃ |  |  |
| 水解安定性 | 90℃ | 报告 | Def Stan 05-50(Part 61) Method 6 |
| 氧化安定性 |  |  |
| 温度参数，192h | E温度，℃ | ≥185 | ≥190 | Def Stan 05-50(Part 61) Method 9 |
|  | A温度，℃ | ≥190 | ≥190 |  |
|  | V温度，℃ | ≥185 | ≥190 |  |
|  | B温度，℃ | ≥190 | ≥205 |  |
|  | Z温度，℃ | ≥190 | ≥210 |  |
| 有效寿命，200℃ | 蒸发损失，h | ≥90 | — |  |
|  | 酸值增加，h | ≥100 | — |  |
|  | 黏度增加，h | ≥60 | — |  |
|  | 不溶物增加，h | ≥225 | — |  |
| 有效寿命，250℃ | 蒸发损失，h | ≥3 | ≥4.9 |  |
|  | 酸值增加，h | ≥0.5 | ≥1.4 |  |
|  | 黏度增加，h | ≥1.0 | ≥1.9 |  |
|  | 不溶物增加，h | ≥20 | ≥22 |  |
| 橡胶相容性h，1800h，氟碳橡胶，体积膨胀% | 100℃ | ≤20 | ≤20 | SH/T 0436 Safran Method |
|  | 120℃ | ≤20 | ≤20 |  |
|  | 140℃ | 未收缩 | 未收缩 |  |
|  | 160℃ | 未收缩 | 未收缩 |  |
| HTDT高温管沉积，15h，163℃ | 管沉积量，mg | 报告 | SAE ARP8462 |
|  | 管沉积评级 |  |  |
|  | 黏度变化% |  |  |
|  | 总酸值变化，mg KOH/g |  |  |
|  | 滤芯沉积物质量，mg |  |  |
| ALTE中度磨损，20kg球压力，磨痕直径，mm | 报告 | SAE ARP6255 |
| ALTE苛刻磨损，磨痕直径为1.5mm时的球压力，kg | 报告 |  |
| 热老化性能i |  | SAE ARP6299 |
| 抗氧化剂含量，% | 150℃ | 报告 | ≥50 |  |
|  | 180℃ | 报告 | ≥15 |  |
| 密度变化，% | 150℃ | 报告 | ≤0.5 |  |
|  | 180℃ | 报告 | ≤1.0 |  |
| 40℃黏度变化，% | 150℃ | ≤10 | ≤5 |  |
|  | 180℃ | ≤25 | ≤15 |  |
| 100℃黏度变化，% | 150℃ | ≤8 | ≤4 |  |
|  | 180℃ | ≤15 | ≤10 |  |
| 酸值变化，mgKOH/g | 150℃ | ≤8 | ≤2 |  |
|  | 180℃ | ≤15 | ≤5 |  |
| 开口闪点变化，℃ | 150℃ | ≤70 | ≤25 |  |
|  | 180℃ | ≤85 | ≤50 |  |
| 热老化性能，72h，225℃ | 酸值变化 mgKOH/g | — | ≤20 | SAE ARP6299 |
|  | 开口闪点变化，℃ | — | ≤100 |  |
| 颗粒物（862kPa，329.5℃，18h），mg | ≤120 | SAE ARP6223 |
| WAM承载能力，加载等级 | 报告 | SAE ARP6156 |
| 橡胶相容性，试验至橡胶发生脆裂的天数 | 氟碳橡胶，200℃ | 报告 | SH/T 0436 Def Stan 05-50(Part 61) Method 22 |
|  | LCS氟碳橡胶，200℃ | 报告 |  |
|  | 丁腈橡胶，130℃ | 报告 |  |
|  | 硅橡胶，175℃ | 报告 |  |
|  | 全氟橡胶，200℃ | 报告 |  |
| 其他要求 |
| 黏度温度曲线 | -55℃ | 报告 | GB/T 265 ASTM D445 |
|  | -20℃ | 报告 |  |
|  | 0℃ | 报告 |  |
|  | 70℃ | 报告 |  |
|  | 150℃ | 报告 |  |
|  | 250℃ | 报告 |  |
| 注： a采用NB/SH/T 0505、ASTM D2603进行试验时，应在一定功率下试验30mL参考油5min，使参考油运动黏度下降11.5%±0.5%，并固定该功率测试30mL油样30min，以确定黏度变化； b采用GJB 562和FED-STD-791 Method 3403进行试验时，完成规定温度的168h恒温后，应将油样放置在24±5℃的黑暗环境中21天，再目视检查油样浊度； c标准参考油应选用在民航市场中已获批准的涡轮润滑油； d采用GJB 563、FED-STD-791 Method 5308和ASTM D4636程序2进行试验时，试验时间、温度以及试验金属片等均符合本表要求，冷凝管冷却水温度应设置为18±2.5℃； e SPC滑油试验100h，HPC滑油试验200h； f除测量管沉积量外，还应报告试验前后滑油的40℃运动黏度变化率和酸值变化； g标准参考油应选用在民航市场中已获批准的涡轮滑油； h未收缩表示试验后橡胶试片的体积较试验前未减少； i SPC滑油应完成504h试验，在第168h、336h和504h进行取样分析。HPC滑油应完成672h试验，在第168h、336h、504h和672h进行取样分析。 |

附录2

民用航空涡轮发动机润滑油质量控制检验要求

| 分析项目 | 指标要求 | 测试方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 标准型 （SPC） | 高性能型（HPC） |  |
| 运动黏度, mm2/s | 40℃ | ≥23.0 | GB/T 265 ASTM D445 |
|  | -40℃ | ≤13000 |  |
| 倾点，℃ | ≤-54 | GB/T 3535 ASTM D97 |
| 开口闪点，℃ | ≥246 | GB/T 3536 ASTM D92 |
| 泡沫特性 通气5min后， 起泡体积/1min后泡沫体积 | 24℃ | ≤25/0 | GB/T 12579 ASTM D892 |
|  | 93.5℃ | ≤25/0 |  |
|  | 由93.5℃冷却至24℃ | ≤25/0 |  |
| 酸值，mg KOH/g | ≤1.0 | NB/SH/T 0946 SAE ARP5088 |
| 沉积物/灰分，mg/L | 沉积物 | 沉积物≤10 | GJB 1264.5 FED-STD-791, Method3010 |
|  | 灰分 | 灰分≤1 沉积物≤1.0，可不做灰分 |  |
|  | 溶解水 | 无未溶解水 |  |
| 微量金属含量，mg/L | 铝 | ≤2 | GB/T 17476 ASTM D5185 ASTM D6595 |
|  | 铁 | ≤2 |  |
|  | 铬 | ≤2 |  |
|  | 银 | ≤1 |  |
|  | 铜 | ≤1 |  |
|  | 锡 | ≤4 |  |
|  | 镁 | ≤2 |  |
|  | 镍 | ≤2 |  |
|  | 钛 | ≤2 |  |
|  | 锶 | ≤10 |  |
|  | 铅 | ≤2 |  |
|  | 钼 | ≤3 |  |
|  | 锌 | ≤2 |  |
| 氧化腐蚀安定性a，72h，204℃ | 黏度变化，% | -5~25 | 0~22.5 | GJB 563 FED-STD-791, Method 5308 ASTM D4636程序2 |
|  | 总酸值变化 mgKOH/g | ≤3.0 | ≤2.0 |  |
|  | 沉积无 mg/100mL | ≤50 | ≤25 |  |
|  | 金属质量变化mg/cm2 钢 银 铝 镁 铜 | -0.2~0.2 -0.2~0.2 -0.2~0.2 -0.2~0.2 -0.4~0.4 | -0.2~0.2 -0.2~0.2 -0.2~0.2 -0.2~0.2 -0.4~0.4 |  |
| 热安定腐蚀性，96h，274℃ | 黏度变化，% | -5.0~5.0 | GJB 1264.1 FED-STD-791, Method 3411 |
|  | 总酸值变化 mgKOH/g | ≤6.0 |  |
|  | 钢片质量变化mg/cm2 | -4.0~4.0 |  |
| HLPS动态结焦，375℃，沉积物质量，mg | 20h | ≤5.0 | ≤0.6 | GJB 1263A 附录C SAE ARP5996 |
| VPC气相结焦b，371℃，管沉积量，mg | 报告 | GJB 1263A 附录D SAE ARP5921 |
| 注： a采用GJB 563、FED-STD-791 Method 5308和ASTM D4636程序2进行试验时，试验时间、温度以及试验金属片等均符合本表要求，冷凝管冷却水温度应设置为18±2.5℃； b除测量管沉积量外，还应报告试验前后滑油的40℃运动黏度变化率和酸值变化。 |

附录3

民用航空涡轮发动机润滑油

产品质量合格证（示例）

| 产品名称： | 产品牌号： |
| --- | --- |
| CTSOA证件号： | CTSO标记： |
| 生产单位名称： | 生产地址： |
| 产品数量： | 产品批号： |
| 生产日期： | 有效期： |
| 分析项目 | 指标要求 | 检测结果 | 测试方法 |
|  | 标准型（SPC） | 高性能型（HPC） |  |  |
| 运动黏度, mm2/s | 40℃ | ≥23.0 |  | GB/T 265 ASTM D445 |
|  | -40℃ | ≤13000 |  |  |
| 倾点，℃ | ≤-54 |  | GB/T 3535 ASTM D97 |
| 开口闪点，℃ | ≥246 |  | GB/T 3536 ASTM D92 |
| 泡沫特性 通气5min后， 起泡体积/1min 后泡沫体积 | 24℃ | ≤25/0 |  | GB/T 12579 ASTM D892 |
|  | 93.5℃ | ≤25/0 |  |  |
|  | 由93.5℃冷却至24℃ | ≤25/0 |  |  |
| 酸值，mg KOH/g | ≤1.0 |  | NB/SH/T 0946 SAE ARP5088 |
| 沉积物/灰分，mg/L | 沉积物 | 沉积物≤10 |  | GJB 1264.5 FED-STD-791, Method3010 |
|  | 灰分 | 灰分≤1 沉积物≤1.0，可不做灰分 |  |  |
|  | 溶解水 | 无未溶解水 |  |  |
| 微量金属含量， mg/L | 铝 | ≤2 |  | GB/T 17476 ASTM D5185 ASTM D6595 |
|  | 铁 | ≤2 |  |  |
|  | 铬 | ≤2 |  |  |
|  | 银 | ≤1 |  |  |
|  | 铜 | ≤1 |  |  |
|  | 锡 | ≤4 |  |  |
|  | 镁 | ≤2 |  |  |
|  | 镍 | ≤2 |  |  |
|  | 钛 | ≤2 |  |  |
|  | 锶 | ≤10 |  |  |
|  | 铅 | ≤2 |  |  |
|  | 钼 | ≤3 |  |  |
|  | 锌 | ≤2 |  |  |
| 氧化腐蚀安定性a，72h，204℃ | 黏度变化，% | -5~25 | 0~22.5 |  | GJB 563 FED-STD-791, Method 5308 ASTM D4636程序2 |
|  | 总酸值变化 mgKOH/g | ≤3.0 | ≤2.0 |  |  |
|  | 沉积物 mg/100mL | ≤50 | ≤25 |  |  |
|  | 金属质量变化mg/cm2 钢 银 铝 镁 铜 | -0.2~0.2 -0.2~0.2 -0.2~0.2 -0.2~0.2 -0.4~0.4 | -0.2~0.2 -0.2~0.2 -0.2~0.2 -0.2~0.2 -0.4~0.4 |  |  |
| 热安定腐蚀性，96h，274℃ | 黏度变化，% | -5.0~5.0 |  | GJB 1264.1 FED-STD-791, Method 3411 |
|  | 总酸值变化 mgKOH/g | ≤6.0 |  |  |
|  | 钢片质量变化mg/cm2 | -4.0~4.0 |  |  |
| HLPS动态结焦，375℃，沉积物质量，mg | 20h | ≤5.0 | ≤0.6 |  | GJB 1263A 附录C SAE ARP5996 |
| VPC气相结焦b，371℃，管沉积量， mg | 报告 |  | GJB 1263A 附录D SAE ARP5921 |
| 注： a采用GJB 563、FED-STD-791 Method 5308和ASTM D4636程序2进行试验时，试验时间、温度以及试验金属片等均符合本表要求，冷凝管冷却水温度应设置为18±2.5℃； b除测量管沉积量外，还应报告试验前后滑油的40℃运动黏度变化率和酸值变化。 |
| 结论： | 检验员： 审核员： | 批准人： 适航审查人员/委任航油航化代表： |

附录4

民用航空活塞发动机润滑油型式检验要求

| 分析项目 | 多级油 | 黏度等级 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30 | 40 | 50 | 60 |  |
| 运动黏度，mm2/s | 100℃ | a | 9.3-12.5 | 12.5-16.3 | 16.3-21.9 | 21.9-26.1 | GB/T 265 ASTM D445 |
|  | 40℃ | 报告 | 报告 | 报告 | 报告 | 报告 |  |
| 黏度指数 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥95 | ≥95 | GB/T 1995 GB/T 2541 ASTM D2270 |
| 开口闪点，℃ | ≥220 | ≥220 | ≥225 | ≥243 | ≥243 | GB/T 3536 ASTM D92 |
| 闭口闪点，℃ | 报告 | 报告 | 报告 | 报告 | 报告 | GB/T 261 ASTM D93 |
| 倾点，℃ | — | ≤-24 | ≤-22 | ≤-18 | ≤-18 | GB/T 3535 ASTM D97 ASTM D5949 ASTM D5950 ASTM D5985 |
| 硫含量，质量% | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.2 | GB/T 17476 SH/T 0689 ASTM D129 ASTM D1552 ASTM D2622 ASTM D4951 ASTM D5185 |
| 低温泵送黏度，mPa•s | a | — | — | — | — | GB/T 9171 ASTM D4684 |
| 低温动力黏度，mPa•s | a | — | — | — | — | GB/T 6538 ASTM D5293 |
| 高温高剪切黏度，150℃，mPa•s | a | 2.9 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | SH/T 0618 ASTM D4683 ASTM D4741 ASTM D5481 |
| 酸值b，mgKOH/g | ≤1.0 | GB/T 7304 ASTM D664 |
| 密度，15℃，g/mL | 报告 | SH/T 0604 ASTM D4052 |
| 比重，60℉，°API | 报告 | SH/T 0604 ASTM D1298 ASTM D4052 |
| 灰分，质量% | ≤0.011 | GB/T 508 ASTM D482 |
| 微量沉积物，mL/100mL(油) | ≤0.005 | ASTM D2273 |
| 铜片腐蚀c，3h | 100℃ | ≤1 | GB/T 5096 ASTM D 130 |
|  | 204℃ | ≤3 |  |
| 泡沫特性 通气5min后， 起泡体积/10min后泡沫体积 | 24℃ | ≤50/0 | GB/T 12579 ASTM D 892 |
|  | 93.5℃ | ≤50/0 |  |
|  | 由93.5℃冷却至24℃ | ≤50/0 |  |
| 油品相容性d | 合格 | GJB 562 ASTM D6922 |
| 橡胶相容性e，72h，体积膨胀% | 丁腈橡胶，70℃ | -5~10 | SH/T 0436 FED-STD-791, Method 3604 |
|  | 氟橡胶，150℃ | -5~5 |  |
|  | 氟硅橡胶，150℃ | -5~5 |  |
|  | 硅橡胶，121℃ | 0~20 |  |
| 微量金属含量，mg/L | 铝 | ≤7 | GB/T 17476 ASTM D5185 |
|  | 铁 | ≤5 |  |
|  | 铬 | ≤5 |  |
|  | 银 | ≤2 |  |
|  | 铜 | ≤3 |  |
|  | 锡 | ≤10 |  |
|  | 镁 | ≤3 |  |
|  | 镍 | ≤3 |  |
|  | 钛 | ≤2 |  |
|  | 硅 | ≤25 |  |
|  | 铅 | ≤5 |  |
|  | 钼 | ≤4 |  |
|  | 锌 | ≤10 |  |
| 储存稳定性 | 十四天储存试验 -18℃和5℃交替 | 油样无添加剂分离、沉积物以及流动不均匀等现象 | SAE J1899 第4.5.1条 |
|  | 六个月储存试验 25℃、避光 | 油样无絮状、蜡状或云雾状不溶物等现象 |  |
| 单缸发动机试验 | 40h，135℃ | 连杆轴瓦的质量损失、润滑油的40℃和100℃运动黏度和酸值变化以及轴瓦内壁和活塞裙部（受力侧和非受力侧）照片 | SAE J1899 第4.5.1条 |
| 发动机台架试车 | 发动机磨合试验 | 曲轴主轴颈、连杆轴颈、主轴承和连杆轴承、活塞销、活塞环、进气和排气门阀杆等零部件无异常磨损，油湿部件上的积碳类型、结焦程度以及滑油的运动黏度、总酸值、微量金属含量无异常 | SAE J1899 附录B |
|  | 滑油消耗测试 |  |  |
|  | 发动机性能校准 |  |  |
|  | 150h耐久性试车 |  |  |
|  | 发动机性能校准 |  |  |
| 注： a多级油应满足GB/T 14906或SAE J300中对应级别的黏度要求； b采用pH 11终点法； c采用GB/T 5096、ASTM D130规定的方法进行试验，但试验温度应符合本表要求； d标准参考油应选用在民航市场中已获批准的活塞滑油； e按照SH/T 0436、FED-STD-791 Method3604规定方法进行试验，但试验温度应符合本表要求。 |

附录5

民用航空活塞发动机润滑油质量控制检验要求

| 分析项目 | 多级油 | 黏度等级 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30 | 40 | 50 | 60 |  |
| 运动黏度，mm2/s | 100℃ | a | 9.3-12.5 | 12.5-16.3 | 16.3-21.9 | 21.9-26.1 | GB/T 265 ASTM D445 |
|  | 40℃ | 报告 | 报告 | 报告 | 报告 | 报告 |  |
| 黏度指数 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥95 | ≥95 | GB/T 1995 GB/T 2541 ASTM D2270 |
| 开口闪点，℃ | ≥220 | ≥220 | ≥225 | ≥243 | ≥243 | GB/T 3536 ASTM D92 |
| 倾点，℃ | — | ≤-24 | ≤-22 | ≤-18 | ≤-18 | GB/T 3535 ASTM D97 ASTM D5949 ASTM D5950 ASTM D5985 |
| 硫含量b，质量% | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.2 | GB/T 17476 SH/T 0689 ASTM D129 ASTM D1552 ASTM D2622 ASTM D4951 ASTM D5185 |
| 低温动力黏度，mPa•s | a | — | — | — | — | GB/T 6538 ASTM D5293 |
| 酸值c，mgKOH/g | ≤1.0 | GB/T 7304 ASTM D664 |
| 密度，15℃，g/mL | 报告 | SH/T 0604 ASTM D4052 |
| 比重，60℉，°API | 报告 | SH/T 0604 ASTM D1298 ASTM D4052 |
| 灰分，质量% | ≤0.011 | GB/T 508 ASTM D482 |
| 微量沉积物，mL/100mL(油) | ≤0.005 | ASTM D2273 |
| 铜片腐蚀d，3h | 100℃ | ≤1 | GB/T 5096 ASTM D 130 |
| 泡沫特性 通气5min后， 起泡体积/10min后泡沫体积 | 93.5℃ | ≤50/0 | GB/T 12579 ASTM D 892 |
| 微量金属含量，mg/L | 铝 | ≤7 | GB/T 17476 ASTM D5185 |
|  | 铁 | ≤5 |  |
|  | 铬 | ≤5 |  |
|  | 银 | ≤2 |  |
|  | 铜 | ≤3 |  |
|  | 锡 | ≤10 |  |
|  | 镁 | ≤3 |  |
|  | 镍 | ≤3 |  |
|  | 钛 | ≤2 |  |
|  | 硅 | ≤25 |  |
|  | 铅 | ≤5 |  |
|  | 钼 | ≤4 |  |
|  | 锌 | ≤10 |  |
| 注： a多级油应满足GB/T 14906或SAE J300中对应级别的黏度要求； b质量检验时，硫含量的质量百分数与性能检验结果的偏差≤±0.15% c采用pH 11终点法； d采用GB/T 5096、ASTM D130规定的方法进行试验，但试验温度应符合本表要求。 |

附录6

民用航空活塞发动机润滑油

产品质量合格证（示例）

| 产品名称： | 产品牌号： |
| --- | --- |
| CTSOA证件号： | CTSO标记： |
| 生产单位名称： | 生产地址： |
| 产品数量： | 产品批号： |
| 生产日期： | 有效期： |
| 分析项目 | 多级油 | 黏度等级 | 检测结果 | 测试方法 |
|  |  | 30 | 40 | 50 | 60 |  |  |
| 运动黏度，mm2/s | 100℃ | a | 9.3-12.5 | 12.5-16.3 | 16.3-21.9 | 21.9-26.1 |  | GB/T 265 ASTM D445 |
|  | 40℃ | 报告 | 报告 | 报告 | 报告 | 报告 |  |  |
| 黏度指数 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥95 | ≥95 |  | GB/T 1995 GB/T 2541 ASTM D2270 |
| 开口闪点，℃ | ≥220 | ≥220 | ≥225 | ≥243 | ≥243 |  | GB/T 3536 ASTM D92 |
| 倾点，℃ | — | ≤-24 | ≤-22 | ≤-18 | ≤-18 |  | GB/T 3535 ASTM D97 ASTM D5949 ASTM D5950 ASTM D5985 |
| 硫含量b，质量% | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.2 |  | GB/T 17476 SH/T 0689 ASTM D129 ASTM D1552 ASTM D2622 ASTM D4951 ASTM D5185 |
| 低温动力黏度，mPa•s | a | — | — | — | — |  | GB/T 6538 ASTM D5293 |
| 酸值c，mgKOH/g | ≤1.0 |  | GB/T 7304 ASTM D664 |
| 密度，15℃，g/mL | 报告 |  | SH/T 0604 ASTM D4052 |
| 比重，60℉，°API | 报告 |  | SH/T 0604 ASTM D1298 ASTM D4052 |
| 灰分，质量% | ≤0.011 |  | GB/T 508 ASTM D482 |
| 微量沉积物，mL/100mL(油) | ≤0.005 |  | ASTM D2273 |
| 铜片腐蚀d, 3h | 100℃ | ≤1 |  | GB/T 5096 ASTM D 130 |
| 泡沫特性 通气5min后, 起泡体积/10min后泡沫体积 | 93.5℃ | ≤50/0 |  | GB/T 12579 ASTM D 892 |
| 微量金属含量，mg/L | 铝 | ≤7 |  | GB/T 17476 ASTM D5185 |
|  | 铁 | ≤5 |  |  |
|  | 铬 | ≤5 |  |  |
|  | 银 | ≤2 |  |  |
|  | 铜 | ≤3 |  |  |
|  | 锡 | ≤10 |  |  |
|  | 镁 | ≤3 |  |  |
|  | 镍 | ≤3 |  |  |
|  | 钛 | ≤2 |  |  |
|  | 硅 | ≤25 |  |  |
|  | 铅 | ≤5 |  |  |
|  | 钼 | ≤4 |  |  |
|  | 锌 | ≤10 |  |  |
| 注： a多级油应满足GB/T 14906或SAE J300中对应级别的黏度要求； b质量检验时，硫含量的质量百分数与性能检验结果的偏差≤±0.15%； c采用pH 11终点法； d采用GB/T 5096、ASTM D130规定的方法进行试验，但试验温度应符合本表要求。 |
| 结论： | 检验员： 审核员： | 批准人： 适航审查人员/委任航油航化代表： |