# 民用航空燃料抗氧剂、抗静电剂、抗磨剂及防冰剂（草案）

# 1. 目的

本技术标准规定（CTSO）适用于为民用航空燃料抗氧剂、抗静电剂、抗磨剂及防冰剂等添加剂申请技术标准规定项目批准书（CTSOA）的制造人。本CTSO规定了民用航空燃料抗氧剂、抗静电剂、抗磨剂及防冰剂等添加剂为获得批准和使用适用的CTSO标记进行标识所必须满足的最低性能标准。

# 2. 适用范围

本CTSO适用于自其生效之日起提交的申请。按本CTSO批准的民用航空燃料抗氧剂、抗静电剂、抗磨剂及防冰剂等添加剂，其设计大改应按CCAR-21要求重新申请CTSOA。

# 3. 要求

a. 性能要求

（1）抗氧剂

1）2,6-二叔丁基对甲基苯酚

应满足SH/T 0015的要求，技术要求见表1。

表1  2,6-二叔丁基对甲基苯酚技术要求

| 项目 | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 一级品 | 合格品 |  |
| 外观 | 白色结晶 | 白色结晶 | 目测 |
| 初熔点，℃ | 69.0~70.0 | 68.5~70.0 | GB/T 617 |
| 游离甲酚，%（质量分数） 不大于 | 0.015 | 0.03 | SH/T 0015附录A |
| 灰分，%（质量分数） 不大于 | 0.01 | 0.03 | GB/T 508 |
| 水分，%（质量分数） 不大于 | 0.05 | 0.08 | GB/T 606a) |
| 闪点（闭口），℃ | 报告 | — | GB/T 261 |
| 测定水分时，改为取3~4 mL溶液甲，以溶液乙滴定至终点，不记录读数，然后迅速加入试样1 g，称准至0.01 g，在搅拌下使之溶解，再用溶液乙滴定至终点。 |

2）新抗氧剂

新抗氧剂应有产品技术规范，规定主要化学成分及含量范围，并明确其物理化学性质和指标。

按照ASTM D4054-20c A2.4.5.1的要求，通过对燃料氢过氧化物数值（Hydroperoxide number）、酸值、非溶解性胶质的测试，评价新抗氧剂减缓燃料氧化速度的能力，其减缓能力应不低于2,6-二叔丁基对甲基苯酚，详见表2。

表2 抗氧剂性能评判标准

| 测试项目 | 评判标准 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 氢过氧化物数值，mg/kg | （试验样a)-空白样b)）≤（对照样c)-空白样） | ASTM D3703 |
| 酸值，mg KOH/g |  | ASTM D3242、GB/T 12574 |
| 非溶解性胶质，mg/100 mL |  | ASTM D5304 |
| 试验样：空白样+新抗氧剂； 空白样：满足ASTM D4054-20c A2.1.5.3要求的燃料； 对照样：空白样+2,6-二叔丁基对甲基苯酚。 |

（2）抗静电剂

1）T1502

应满足YLB 21的要求，技术要求见表3。

表3  T1502抗静电剂技术要求

| 项目 | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 琥珀色透明液体 | 目测 |
| 密度20℃，kg/m3 | 880-910 | GB/T 1884 |
| 灰分，%（质量分数） 不大于 | 0.10 | GB/T 508 |
| 红外光谱分析 | 符合YLB 21附录A中红外光谱图 | YLB 21附录A |
| 加速贮存试验 | 通过 | YLB 21 附录B |
| 水分离指数a) 不小于 | 80 | SH/T 0616 |
| 电导率b) 20 ℃，pS/m 不小于 | 200 | GB/T 6539 |
| 条件：喷气燃料馏分的水分离指数大于95，加入T1502抗静电剂后，电导率在200 pS/m~350 pS/m； 条件：1 L喷气燃料馏分中含2 mg T1502抗静电剂。 |

2）新抗静电剂

新抗静电剂应有产品技术规范，规定主要化学成分及含量范围，并明确其物理化学性质和指标。

按照ASTM D4054-20c A2.4.5.3，通过评价新抗静电剂提升燃料导电性能及其保持能力、静电消散和聚集能力，验证新抗静电剂性能。新抗静电剂增强燃料导电性能的能力及其保持能力应不低于T1502，即相同浓度不同温度下，电导率均不低于T1502，且随时间变化的保持能力不低于T1502。新抗静电剂静电消散能力应大于静电聚集能力。

（3）抗磨剂

1）T1602

应满足SH/T 0766的要求，技术要求见表4。

表4  T1602抗磨剂技术要求

| 项目 | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 环烷酸含量，%（质量分数） 不小于 | 85 | SH/T 0092 |
| 纯酸值，mg KOH/g 不小于 | 220 | SH/T 0092 |
| 水分，%（体积分数） 不大于 | 1.0 | GB/T 260 |
| 铁-钴比色，号 不大于 | 14 | GB/T 1722 |
| 馏程，℃ |  | GB/T 6536 |
| 初馏点 不低于 | 160 |  |
| 90%回收温度 不高于 | 335 |  |
| 密度20℃，kg/m3 | 报告 | GB/T 1884、GB/T 1885 |
| 效能指数 不小于 | 240 | SH/T 0766附录A |

2）新抗磨剂

新抗磨剂应有产品技术规范，规定主要化学成分及含量范围，并明确其物理化学性质和指标。

按照ASTM D5001或SH/T 0687，使用沸程为225℃~254℃的异构烷烃（如ISOPAR™ M）作为溶剂，测试磨痕直径，评价新抗磨剂性能。新抗磨剂性能应不低于T1602，即相同浓度下，磨痕直径小于T1602。同时，按照ASTM D4054-20c A2.4.5.4，验证新抗磨剂其他性能并满足该标准的要求。

（4）防冰剂

1）二乙二醇甲醚

应满足ASTM D4171的要求，技术要求见表5。

表5  防冰剂二乙二醇甲醚技术要求

| 项目 | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 酸值，mg KOH/g 不大于 | 0.09 | ASTM D1613 |
| 颜色，铂-钴 不大于 | 10 | ASTM D1209 |
| 纯度，%（质量分数） 不低于 | 99.0 | ASTM D4171附录A1 |
| 25%水溶液（25±2 ℃）pH | 5.5~7.5 | ASTM E70a) |
| 相对密度，20℃/20℃ | 1.020~1.025 | SH/T 0604、ASTM D4052 |
| 水分，%（质量分数） |  | ASTM D1364 |
| 制造时 不大于 | 0.10 |  |
| 使用时 不大于 | 0.8 |  |
| 闪点，℃ 不低于 | 85 | GB/T 261、GB/T 21929、ASTM D93、ASTM D56、ASTM D3828 |
| 抗氧剂，mg/kg | 50~150 | b) |
| 移取25mL防冰剂至100mL烧杯中，使用新鲜煮沸并冷却的去离子水（pH 在6.5~7.5）稀释，按照ASTM E70，使用pH计测试pH； 可接受的抗氧剂为2,6-二叔丁基对甲基苯酚。 |

2）新防冰剂

新防冰剂应有产品技术规范，规定主要化学成分及含量范围，并明确其物理化学性质和指标。

新防冰剂应能降低燃料的冰点，改善燃料低温流动性，且降低燃料冰点的能力应不低于二乙二醇甲醚。

b. 其他要求

添加剂的所有化学成分和最终产品应符合国家关于环保、毒理和安全等方面的相关法律、法规的要求。

添加剂在改善燃料特定性能的同时，还应满足ASTM D4054中部分要求，包括燃料规格、化学组成、理化性能、电性能、地面操作性能、安全性能、与已批准添加剂相容性及与飞机发动机金属材料和非金属材料相容性等。新添加剂还应进行部件试验、发动机试验及飞行试验。

c. 检验机构

所有的试验均在局方认可的检验机构或在局方的监督下进行。

d. 偏离

如果采用替代或等效的符合性方法来满足本CTSO规定的最低性能标准要求，则申请人必须表明产品保持了等效的安全水平。申请人应按照CCAR-21第21.368条（一）要求申请偏离。

# 4. 标记

添加剂产品质量合格证及其他相关文件至少应标注以下内容，但不限于：

- 产品名称/牌号和标准；

- 局方批准的CTSOA证件号对应的CTSO标准号；

（3）生产单位的名称和地址；

（4）生产日期、生产数量和批次号。

# 5. 资料要求

申请人应提交相关技术资料以支持设计和生产批准，包括：

a.     CCAR-21中有关申请CTSOA的资料；

b.     涉及的CTSO以及相关标准或规范；

c.     原料情况说明；

d.     生产工艺技术资料；

e.     产品的化学品安全技术说明书；

f.      局方要求的其他材料。

# 6. 应用说明

获得本CTSOA的民用航空燃料添加剂，可加入GB 6537 3号喷气燃料（民用）中使用，无需进行装机批准。

# 7. 引用文件

a．GB标准可以从下列地址购买：中国标准出版社，北京复兴门外三里河北街16号，010-68523946。

b. SH标准可以从下列地址购买：中国石化出版社，北京市东城区安定门外大街58号，010-84271850。

c. YLB标准可以从下列地址购买：中国航空综合技术研究所，北京市朝阳区京顺路7号，010-84387036。

d. ASTM标准可以从下列地址购买：ASTM, 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken PA 19428-2959。